## Slide 1: 超音波照射された 擬塑性流体中の落下球実験
杉山研究室 M2 丹羽 英人
Notes: 前に示します題目にて，杉山研究室M2の丹羽が発表させていただきます．よろしくお願いします．

## Slide 2: 研究背景 ー 擬塑性流体とは？
Power-law モデル
擬塑性流体
泥，ポリマー，血液 …
せん断速度と粘度の関係
Shear-Thickening : 増加Newtonian ： 一定
Shear-Thinning : 減少
粘度
粘性係数
せん断速度
指数
➡ 指数 によって せん断粘度特性を定義
R.P.Chhabra (2006)
非ニュートン流体・・・せん断速度と応力の関係が非線形
V.W.Ostwald (1929)
Notes: まず初めに，今回実験に用いる擬塑性流体について説明させていただきます．
擬塑性流体は非ニュートン流体の1種です．ニュートン流体は，水やシリコーンオイルなどがあげられます．これらは，図の様にせん断速度に依存せず粘度が一定です．
一方で非ニュートン流体は，応力とせん断速度の関係は非線形となっています．非ニュートン流体の代表例として，Shear-thickiening流体やShear-thining流体をあげることができます。
Shear-thickiening流体は、せん断速度が増加すると粘度が増加します。一方で、Shear-thining流体はせん断速度が減少すると粘度が減少します。
今回扱う、擬塑性流体はShear-thining性を持った流体となります。この擬塑性流体の一例として、泥やポリマー、血液といったものをあげることができます。
これら、せん断速度と粘度の関係性を表すモデルの一つとして、power-Lawモデルが存在します。このpower-Lawモデルは、粘性係数と指数を用いて、せん断速度と粘度の関係を表しています。
この指数が1となると、粘度はせん断速度に寄らないためニュートン流体となります。一方でShare-Thiningを持った流体はこの指数nは0から1までの値をとり、せん断速度が増加すると粘度が減少することが分かります。

## Slide 3: 先行研究 - 擬塑性流体中の分散体/圧力振動
上昇液滴
L.Zhang et al. (2010)
M.Ohta et al. (2005)
上昇気泡
粘度場
粒子移動
Arigo & McKinley (1998)
速度場
気泡振動
圧力振動
Y.Yamada et al. (2008)
振動強度
S. Wildenberg et al. (2019)
固体振動
落下する剛体球に超音波照射を行うと？
Notes: 続いて、擬塑性流体中を運動する分散体に関する、先行研究を示します。アリゴとマッキンリーは擬塑性流体中を移動する粒子周りの速度場を数値計算より明らかにしました。
右側に示しますオオタらは，擬塑性流体中を上昇する液滴に関して、その周囲の粘度場の変化を数値計算を用いて調査しました。
一方で、ジャンらは擬塑性流体中を上昇する気泡に関して，数値計算を用いて粘度分布の解析を行いました．
前に示します通り，液滴，気泡の後流において粘度場が低減している領域が確認されます．
また、擬塑性流体に圧力振動を与え、擬塑性流体中を移動する物体の運動を促進する研究も行われています。
山田らは擬塑性流体中を運動する気泡に対して圧力振動を与え気泡を膨脹・収縮させ、周囲の粘度を低減させ、上昇速度の向上を図りました。
うぃるでんばーぐらは、擬塑性流体に圧力振動を与え、沈降する物体の運動の促進を図りました。
この様に、擬塑性流体に圧力振動を与え、その運動を促進する研究は行われています。
一方で、我々の系で落下する剛体球に対し、超音波照射を行うことにより、高速化のメカニズムに関して議論をしていきます。
これらの研究より、分散体の運動に対する、擬塑性流体の粘度変化による影響が明らかにされました。

## Slide 4: 落下球/超音波照射によるせん断の誘起
Arigo & McKinley (1998)
落下球によるせん断速度
超音波
スピーカ
重力加速度
擬塑性
流体
実験系
音響境界層厚さ
Egorichev et al. (1980)
超音波照射によるせん断
落下球
:音響境界層内粘度
δ ≅ 10-6[m]
直接測定 不可
Notes: 本研究における実験系を示します．超音波照射された擬塑性流体中を球が落下する系となります．
落下する球周囲のせん断領域に関して考えます。球の落下により球周囲にせん断が誘起され、そのせん断速度は終端速度を半径で除した形で近似されます。

## Slide 5: 超音波照射による落下球高速化
岩室 (2020)
PAA1.0 wt.% (n = 0.23) D =10mm
超音波照射によって高速化
➡高速化メカニズムは？
Notes: 縦軸は球の落下速度，横軸は時間です．
超音波照射を行うと、落下速度が増加していることが分かります．

## Slide 6: 代表速度・代表長さ・代表粘度
球の落下速度
代表速度
超音波照射による 流体粒子速度
代表長さ
球の半径
波長
音響境界層厚さ
：平均音響圧
： 流体密度
： 音速
：周波数
岩室 (2020)
音響境界層
落下球の影響を 受ける領域
落下球
Power-law モデル
代表粘度
球の落下による粘度
音響境界層内の粘度
バルク

## Slide 7: 粘度と高速化の関係
抗力
時間平均応力
（運動量バランス）
エネルギー散逸率
エネルギーバランス
落下速度
終端速度
（超音波照射なし）
高速化度合い
音響境界層内粘度による影響
：密度差
岩室 (2020)

## Slide 8: 音響境界層と高速化の関係性
落下球の密度・流体濃度・球径を大きく変化させ，
超音波照射による高速化の抑制要因に関して調査
研究目的
高速化度合 と 音響境界層厚さ δ・粘度比
岩室 (2020)
正の相関
高速化抑制？
・流体物性
・球径
・超音波周波数
・超音波強度
パラメータ
高速化度合と音響境界層厚さ・ 粘度比は正の相関
⇒音響境界層 大 / 粘度比 大 で
高速化抑制？

## Slide 9: 実験方法 / 解析方法
真空ポンプ
超音波振動子
落下球
カメラ
コンピュータ
三方弁
実験装置
(a) 計測画像，(b) 背景処理画像，
(c) Sobel filter処理画像
画像解析
実験条件
落下球：ナイロン，アルミ，鋼， ステンレス，真鍮
鋼球 5,8,10-15,20mm
容器サイズ：397mm×52mm×52mm（内寸）
擬塑性流体：PAA溶液 0.05, 0.2,0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 1.5 wt.%
画像サイズ：200pixel×1984pixel（bmp形式）
フレームレート：100fps
(a) (b)
(c)
赤線は球 検出結果
計測画像より
背景処理
Sobel filter
で画像処理後，Hough変換で円検出
Notes: 真空ポンプで球の把持を行う
その様子をハイスピードカメラを用いて連続画像として取得

## Slide 10: 実験結果 ー 圧力場計測
アンプ
オシロ
スコープ
マイク
超音波振動子
実験装置
実験結果
PAA濃度[wt.%] | 平均容器内 圧力振幅[kPa] （Δ）
0.05 | 112.2
0.2 | 129.7
0.5 | 143.8
0.7 | 150.3
1.0 | 156.2
1.3 | 199.5
1.5 | 191.1
PAA濃度[wt.%] | 
0.05 | 112.2
0.2 | 129.7
0.5 | 143.8
0.7 | 150.3
1.0 | 156.2
1.3 | 199.5
1.5 | 191.1
容器内全体に
圧力振幅が分布
Notes: 先述の通り、圧力振幅は音響境界層厚さの一つの重要なパラメータとなります。
溶液の濃度ごとに異なる
溶液濃度が濃くなると

## Slide 11: 実験結果 ー 粘度計測
PAA濃度 [wt.%] | k | n
0.05 | 0.054 | 0.59
0.2 | 0.28 | 0.50
0.5 | 3.7 | 0.30
0.7 | 7.3 | 0.25
1.0 | 8.8 | 0.23
1.3 | 12 | 0.21
1.5 | 18 | 0.17
Shear-thinning
計測結果
実験装置
小
大
Shear-thinning 性あり
溶液濃度 大 ⇒ 粘度 大
Power-law モデル
Newtonian（粘度一定）
粘度 上昇

## Slide 12: 流体物性 ー 弾性計測
実験結果
(PAA 1.0 wt.%)
実験装置
弾性理論
：貯蔵弾性率（弾性）
：損失弾性率（粘性）
：弾性
：粘性
弾性的
粘性的
τ0 より
小 ⇒ 弾性影響
大 ⇒ 粘性影響
Notes: 一例として
応力と
低応力領域では，G’のほうのが大きく，tan etaも1より小さい弾性的
応力が大きくなるとある点でG’とG’’の大小関係が入れ替わりtan etaが1を超えます．その点の応力をtau 0とします．

## Slide 13: 流体物性 ー 弾性計測
実験結果
（τ0と溶液濃度）
実験装置
弾性理論
：貯蔵弾性率（弾性）
：損失弾性率（粘性）
：弾性的
：粘性的
濃度上昇でτ0 大
⇒ 弾性影響を受けやすく
Notes: 一例として
応力と
低応力領域では，G’のほうのが大きく，tan etaも1より小さい弾性的
応力が大きくなるとある点でG’とG’’の大小関係が入れ替わりtan etaが1を超えます．その点の応力をtau 0とします．

## Slide 14: 球密度による高速化への影響
球密度の高速化度合への寄与
より…
⇒
0< n <1より， 高速化度合は 単調減少
PAA濃度 1.0wt.%のみ減少
⇒ 終端速度（密度差）以外の要因？

## Slide 15: 溶液濃度による高速化への影響

## Slide 16: 球径による高速化への影響
実験条件
PAA 1.0 wt.% 鋼球 (ρ = 7900kg/m3)
直径： 10-15,20mm
3-10mm（先行研究）
直径 D 10mm 付近で高速化が顕著に
正の相関
高速化度合

## Slide 17: 粘度比と高速化度合の関係
高速化度合
粘度比・音響境界層

## Slide 19: 結言
・一部計測が不足している点があるので計測を行う．
・同一溶液中における落下球のサイズを変化させ， 応力による影響をより明確にする．
今後の展望
超音波照射を行った擬塑性流体中に球を落下させた．
以下の知見を得た．
落下する球の密度が低下すると，終端速度が低下し，球の落下による粘度が大きくなる．そのため，一層高速化が 促進される．
濃度が高く，落下速度が遅い場合，粘性による影響よりも， 弾性による影響の方が大きく発現し，高速化が抑制される．
弾性の影響が小さく，粘性による影響が大きい方が，より 高速化が促進される．

## Slide 20: 補足スライド

## Slide 21: 実験手法の変化
真空ポンプ
超音波振動子
落下球
カメラ
コンピュータ
三方弁
超音波振動子
落下球
カメラ
電磁石ホルダー
従来手法
今回手法
電磁石を用いて， 球を把持
残留磁場で初速必要
鋼球のみ把持可能
真空引きで，球を把持
初速不要
球であれば把持可能
岩室 (2020)

## Slide 22: 先行研究の再現性
スタート時のオーバーシュートに差
→ 実験手法が変化したためと考えられる（初速の有無）

## Slide 23: 初速あり（高さ 5mmより落下）
初速の存在により，ダンピング現象が見られる
→弾性による影響と考えられる

## Slide 24: 実験結果 – 密度変化（PAA 1wt.%）
アルミニウム球 10mm
鋼球 10mm
真鍮球 9.54mm
超音波照射によって高速化
球の種類によって高速化の 度合いが異なる
球の密度ρの違いから？
高速化のメカニズムより検討

## Slide 25: 落下球密度と高速化の関係
終端速度
密度差 小→終端速度 小
球の落下による粘度
終端速度 小 →球の落下による粘度 大
高速化度合い
密度差 小 → より高速化が促進される？

## Slide 26: 速度比と粘度比の関係
それぞれの区間ごとに
考える必要あり
正の相関
・正の相関が2種類

## Slide 27: 速度比と粘度比の関係
正の相関
＜ 0.2 ：正の相関1
≧ 0.2 ：正の相関2
超音波照射による高速化が
抑制される要因とは？
密度 大
濃度 大
⇒ より高速化

## Slide 28: 速度比と密度の関係
粘度比：２つの正の相関
密度：１つの正の相関
正の相関
⇒ 弱い正の相関に
密度変化以外の 要因が大きい

## Slide 29: 粘弾性による影響（先行研究）
G’ ：貯蔵弾性率（弾性影響） G’’：損失弾性率（粘性影響）
：損失係数
岩室 (2020)
応力の見積もり
球の落下による応力
バルク領域における応力
音響境界層における応力
Notes: 粘性、弾性による影響を評価する指標として、貯蔵弾性率と損失弾性率があげられます。
貯蔵弾性率は弾性影響を、損失弾性率は粘性影響を表します。
ここで、球によって駆動される応力、球周囲のバルク領域における応力、超音波照射による応力

## Slide 30: 粘弾性による影響（先行研究）
正の相関
G’’<G’の領域
G’’≧G’の領域
正の相関
一定
G’’≧G’の場合（粘性による影響が大）
正の相関が見られない
今回の実験系でも
同様の現象か要検証
岩室 (2020)

## Slide 31: 貯蔵弾性率/損失弾性率 計測手法
実験装置
計測条件
レオメータ： HAAKE MARSIII （大阪産業技術研究所）
計測流体：PAA 0.05 wt.%，0.2 wt.% ，0.5 wt.%，0.7 wt.% ， 1.0 wt.%，1.3 wt.%，1.5 wt.%
計測範囲：10-3 ‐ 103 [Pa]
（R60×1°）
計測内容
試料流体に与える応力τ を変化
・貯蔵弾性率 G’
・損失弾性率 G’’
の変化を計測

## Slide 32: 粘弾性計測（再現性確認）
岩室（2019）
今回
計測流体：PAA 1wt.%
G’ > G’’
G’ < G’’
G’ < G’’
G’ > G’’
G’とG’’の大小関係が入れ替わる → τ ≅ 20[Pa]
再現性に問題なし

## Slide 33: 粘弾性と濃度の関係性
1.0 wt.%
0.5 wt.%
1.5 wt.%
→ 粘性影響 大
→ 弾性影響 大
低応力領域：弾性影響 高応力領域：粘性影響
Notes: 続いて，粘弾性特性と濃度の関係性に関して，代表的なものを前に示します．
濃度が上昇していくにつれて，

## Slide 34: 粘弾性と濃度の関係性
τ0 上昇 → 弾性影響が大
G’ | 上昇
G’’ | 上昇
tan(δ) | 減少
濃度上昇すると…
τ0
ここで，tan(δ) = 1 の時，τ = τ0 とすると…
Notes: 先ほどの応力と貯蔵弾性率/損失弾性率の濃度別のグラフを重ね合わせた結果，次に示すグラフのようになった．
濃度が上昇するにつれて，貯蔵弾性率/損失弾性率は大きくなりました．また，tan（δ）が1となる応力も上昇しました．
加えて，損失係数

## Slide 35: 速度比と応力比の関係
付近がピーク
濃
薄
溶液濃度が…
薄い：粘性による効果が小
濃い：弾性による効果が大
⇒ それぞれ高速化が抑制

## Slide 36: 高速化と球径の関係（先行研究）
⇒ 10mm以上の球径で 高速化が抑制されるのか？
球径が大きくなると，τUが大
岩室 (2020)

## Slide 37: PAA溶液濃度とτ0の関係性
濃度が上昇すると， τ0が上昇している
⇒弾性影響が大

## Slide 38: ナイロン 0.05wt.%

## Slide 39: アルミニウム 0.2wt.%

## Slide 40: アルミニウム0.5wt.%

## Slide 41: ステンレス0.5wt.%

## Slide 42: 真鍮0.5wt.%

## Slide 43: ステンレス1.3wt.%

## Slide 44: 実験結果 ー 粘度計測（PAA 1wt.%）
 | k | n
PAA 1 wt.% | 8.80 | 0.234
岩室 (2020) | 9.4 | 0.23
Shiratori et al. (2016) | 5.9 | 0.25
Shear-thinning
Power-Law モデル
計測結果
実験装置

## Slide 45: 濃度変化 ー 粘度（after 3days）
 | k | n
PAA 1.05 wt.% | 5.49 | 0.271
PAA 1.00 wt.% | 8.80 | 0.234
PAA 0.95 wt.% | 6.59 | 0.254
Iwamuro(2020) | 9.4 | 0.23
Shiratori et al.(2016) | 5.9 | 0.25
粘度計測
1.00 wt.% ±0.05 wt.% 濃度変化
1.05 wt.%< 0.95 wt.% < 1.00 wt.% の順で粘度大 → 濃度との関係性に齟齬

## Slide 46: 濃度変化 ー 粘度（after 1weeks）
 | k | n
PAA 1.05 wt.% | 6.09 | 0.268
PAA 1.00 wt.% | 7.08 | 0.248
PAA 0.95 wt.% | 5.90 | 0.267
Iwamuro(2020) | 9.4 | 0.23
Shiratori et al.(2016) | 5.9 | 0.25
粘度計測
1.00 wt.% ±0.05 wt.% 濃度変化
1.05 wt.%< 0.95 wt.% < 1.00 wt.% の順で粘度大 → 濃度との関係性に齟齬

## Slide 47: 濃度変化 ー 粘度（3days vs 1weeks）
 | k | n
PAA 0.95 wt.% (3days) | 6.59 | 0.254
PAA 0.95 wt.% (1weeks) | 5.90 | 0.267
PAA 1.00 wt.% (3days) | 8.80 | 0.234
PAA 1.00 wt.% (1weeks) | 7.08 | 0.248
PAA 1.05 wt.% (3days) | 5.49 | 0.271
PAA 1.05 wt.% (1weeks) | 6.09 | 0.268
粘度計測
どの濃度でもほぼ変化なし

## Slide 48: 濃度変化（after 3days）

## Slide 49: 濃度変化（after 3days）

## Slide 50: 濃度変化（after 1week）

## Slide 51: 濃度変化（after 1week）

## Slide 52: 濃度変化（3days vs 1weeks US off）

## Slide 53: 濃度変化（3days vs 1weeks US on）

## Slide 54: 先行研究 ー 球径変化
Iwamuro（2020）
(a) 3mm, (b) 4mm, (c) 5mm, (d) 6mm, (e) 7mm, (f) 8mm, (g) 9mm, (h) 10mm
球径が大きくなると，
オーバーシュート出現
→終端速度UTが大きくなるため

## Slide 55
岩室 (2020)
Acoustic boundary layer
落下球の影響を 受ける領域
落下球
バルク